FÓRMULA DE LA IMPRIMACIÓN DE SOPORTES FLEXIBLES Y RÍGIDOS

FÓRMULA:

1 PARTE DE CASCOLA

1 PARTE DE CARGA ( CARBONATO DE CALCIO PRECIPITADO)

1 PARTE DE AGUA

SE MEZCLA LA CASCOLA CON EL CARBONATO, EL AGUA SE MIDE PERO SE PONE A OJO, PORQUE ES VARIABLE LA DENSIDAD DE LA CASCOLA